ALLEGATO 8

VALUTAZIONE DELLE QUALITA' PRESTAZIONALI

Indice degli argomenti

1	DEFINIZIONE DEL CAMPIONE	3

2	OGGETTO E SCOPO	4

3	INDICAZIONI PRELIMINARI	5

4	METODICHE DI MISURAZIONE	6

4.1	Velocità di assorbimento	6

4.2	Rilascio di umidità	6

4.3	Capacità specifica di assorbimento	6

4.4	Capacità totale di assorbimento	6

4.5	Distacco degli elastici	8

4.6	Superficie e grammatura del tampone assorbente	11

5	DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO	13

6	VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE	34

# DEFINIZIONE DEL CAMPIONE

La misura dei parametri di prestazione descritti nel presente protocollo si basa sull'utilizzo di un Campione di Prodotti che rientrano nell'ambito dell'oggetto della fornitura (di seguito per brevità anche solo "Campione"). La composizione del Campione che il concorrente dovrà presentare unitamente all'offerta viene di seguito descritta:

Campione dei Prodotti oggetto di valutazione sperimentale

Pannolone a mutandina formato Grande

Pannolone a mutandina formato Medio

Pannolone a mutandina formato Piccolo

Pannolone rettangolare formato Unico

Pannolone sagomato formato Grande

Pannolone sagomato formato Medio

Pannolone sagomato formato Piccolo

Traversa salvamaterasso non rimboccabile (60x90 cm)

Traversa salvamaterasso rimboccabile (80x180 cm)

Traversa salvamaterasso non rimboccabile (60X40)

Per ciascun Prodotto appartenente al Campione dovranno essere presentate 5 (cinque) confezioni commerciali identiche tra loro, per un numero complessivo di almeno 70 (sessanta) pezzi per ogni singola tipologia di Prodotto.

Non sono ammesse presentazioni di campionature difformi, sia in aumento che in diminuzione, rispetto alla composizione suddetta.

# OGGETTO E SCOPO

Il presente documento descrive:

- le modalità di rilevazione dei parametri prestazionali degli ausili ad assorbenza per incontinenti (di seguito per brevità anche solo Prodotti/o)

- la determinazione del punteggio per ogni qualità prestazionale verificata tramite Prova sperimentale su ogni Prodotto del Campione

Le Prove sperimentali (di seguito per brevità anche solo "Prova/e") previste per l'attestazione di quanto suddetto e le tipologie di Prodotto sulle quali verranno eseguite sono riportate in tabella 1.

Tabella 1: Definizione delle Prove sperimentali

| PROVA SPERIMENTALE | SIGLA | UDM | Prodotti oggetto di Prova |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocità di assorbimento | VA | ml/s | Pannolone a mutandina formato Grande Pannolone a mutandina formato Medio Pannolone a mutandina formato Piccolo Pannolone rettangolare formato Unico Pannolone sagomato formato Grande Pannolone sagomato formato Medio Pannolone sagomato formato Piccolo |
| Rilascio di umidità | CL | g | Pannolone a mutandina formato Grande Pannolone a mutandina formato Medio Pannolone a mutandina formato Piccolo Pannolone rettangolare formato Unico Pannolone sagomato formato Grande Pannolone sagomato formato Medio Pannolone sagomato formato Piccolo |
| Capacità specifica di assorbimento | AS | g/g | Pannolone a mutandina formato Grande Pannolone a mutandina formato Medio Pannolone a mutandina formato Piccolo Pannolone rettangolare formato Unico Pannolone sagomato formato Grande Pannolone sagomato formato Medio Pannolone sagomato formato Piccolo |
| Capacità totale di assorbimento | AT | g/g | Pannolone a mutandina formato Grande Pannolone a mutandina formato Medio Pannolone a mutandina formato Piccolo Pannolone rettangolare formato Unico Pannolone sagomato formato Grande Pannolone sagomato formato Medio Pannolone sagomato formato Piccolo |
| Distacco degli elastici | DE | % | Pannolone a mutandina formato Grande Pannolone a mutandina formato Medio Pannolone a mutandina formato Piccolo |
| Grammatura del tampone assorbente | GT | g/m² | Traversa salvamaterasso non rimboccabile (60x90 cm) Traversa salvamaterasso rimboccabile (80x180 cm) Traversa salvamaterasso non rimboccabile (60X40) |
| Superficie del tampone assorbente | ST | cm² | Traversa salvamaterasso non rimboccabile (60x90 cm) Traversa salvamaterasso rimboccabile (80x180 cm) Traversa salvamaterasso non rimboccabile (60X40) |

# INDICAZIONI PRELIMINARI

Le metodologie indicate al paragrafo 4 del presente documento saranno integrate in sede di esecuzione delle Prove sperimentali per quanto riguarda i seguenti aspetti:

-	preparazione del Campione

-	condizionamento dell'esecuzione

-	condizioni di esecuzione: controllo liquido di Prova

secondo le seguenti specifiche:

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

I campioni saranno rimossi dalla loro confezione, distesi su un piano e posti in ambiente condizionato alla temperatura di 23°C ± 2°C e umidità relativa del 50% ± 2%, per almeno le 24 ore precedenti l’esecuzione della verifica sperimentale.

CONDIZIONAMENTO DELL'ESECUZIONE

I campioni saranno sottoposti a verifica sperimentale in ambiente condizionato alla temperatura di 23°C ± 2°C e umidità relativa del 50% ± 2%.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE: CONTROLLO LIQUIDO DI PROVA

Utilizzo di una soluzione salina che registri una tensione superficiale di 70 ± 2 mN/m a 20 ± 2 °C.

E' prevista una misurazione della tensione superficiale della soluzione salina prima di ogni serie di verifiche sperimentali, al fine di evitare il rischio di alterazioni della tensione superficiale eventualmente verificatesi durante lo stoccaggio di questa.

INTEGRAZIONE METODICA 003 NMC 93 PER CAPACITA’ SPECIFICA AL NETTO DI MATERIALE NON ASSORBENTE

Al termine della verifica, vengono separati dai campioni utilizzati ed ancora imbibiti di liquido di Prova, sia il velino in TNT che il film barriera in polietilene tracciandone il provino di Provenienza.

Tali campioni di velini in TNT e di film di polietilene, vengono risciacquati con acqua deionizzata, eventualmente strizzati e posti in stufa termo-ventilata a 60 ± 2 °C per 4 h e quindi, dopo raffreddamento, pesati (con approssimazione di 0,1 g).

Detraendo tali pesi ai rispettivi pesi di ogni singolo campione assorbente asciutto, si ottengono i pesi delle reali masse assorbenti. Questi secondi saranno utilizzati per il calcolo della capacità specifica in luogo dei primi.

# METODICHE DI MISURAZIONE

Nel presente paragrafo vengono descritte le procedure necessarie all'acquisizione dei dati relativi alle qualità prestazionali dei Prodotti oggetto del Campione.

## Velocità di assorbimento

Metodo per la determinazione della velocità di assorbimento di liquido (acquisizione) da parte dei Prodotti oggetto del Campione, corrispondente al codice 001NMC93 di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 (in S.O.G.U. n. 227/99).

## Rilascio di umidità

Metodo per la determinazione della cessione di liquido (rewetting) da parte dei Prodotti oggetto del Campione, corrispondente al codice 002NMC93 di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 (in S.O.G.U. n. 227/99).

## Capacità specifica di assorbimento

Metodo per la determinazione della capacità specifica di assorbimento da parte dei Prodotti oggetto del Campione, corrispondente al codice 003NMC93 di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n 332 (in S.O.G.U. n° 227/99).

## Capacità totale di assorbimento

Scopo

La Prova sperimentale è utile a determinare le capacità totale di assorbimento di liquido da parte dei Prodotti.

Applicabilità

La seguente Prova di laboratorio è applicabile a tutti gli ausili per l’incontinenza con funzione di assorbimento prescrivibili (mediante ricetta medica), ovvero recanti sulla confezione il codice Nomenclatore e la Fustella Farmaceutica.

Principio

Parallelamente alla determinazione della capacità specifica di assorbimento (secondo il metodo 003NMC 93 integrato con quanto descritto al paragrafo 2 del presente documento), si determina la massa assorbente totale asciutta dell’intero Prodotto.

Moltiplicando la capacità specifica per la massa totale, si ottiene la capacità totale di assorbimento dell’intero Prodotto assorbente.

Attrezzature

Tutte quelle previste nella metodica 003NCM93 oltre a:

- stufa termo-ventilata a 60 ± 2 °C.

- bacinella (circa 60 x 40 x 20 cm)

Liquido per l’effettuazione della Prova

Soluzione Na Cl allo 0,9 % (in acqua deionizzata) avente una tensione superficiale di 70 ± 2 mN/m a 20 ± 2 °C. Acqua deionizzata: conducibilità elettrica da 0,5 a 20 µS/cm

La tensione superficiale della soluzione, sarà misurata prima di ogni serie di Prove, in modo da evitare eventuali alterazioni della tensione superficiale avvenute durante lo stoccaggio del liquido di Prova

Condizioni della Prova

La Prova va effettuata in ambiente climatizzato a 23 ± 2 °C e 50 ± 2 % RH

Campionamento dei Prodotti assorbenti

Va eseguito un campionamento dei Prodotti assorbenti in parallelo a quello per la capacità specifica (003 NMC 93) e fatti condizionare, aperti e distesi su un piano, per almeno 24 ore in ambiente climatizzato a 23 °C ± 2 °C e 50 ± 2 % RH.

Campionamento per capacità totale di assorbimento

Ricavare il peso medio del singolo Prodotto assorbente, pesando tutti i Prodotti contenuti nelle 4 confezioni, per ogni tipo/formato che si intende sottoporre a Prova.

Prelevare da confezioni diverse 3 Prodotti assorbenti con il metodo della casualità.

Preparazione campioni per capacità totale di assorbimento

I tre Prodotti assorbenti selezionati vengono spiegati e, posti in una bacinella, si imbibiscono totalmente con acqua. Estratti dopo quindici minuti, vengono tagliati longitudinalmente per tutta la loro lunghezza nella parte centrale superiore del velino in TNT.

Successivamente vengono svuotati completamente della loro massa assorbente eliminando con cura tutte le fibre di cellulosa, granuli di superassorbente od ovatte di cellulosa eventualmente incollate al velino di TNT o al film barriera di polietilene.

Tali involucri, vengono risciacquati con acqua deionizzata e posti in stufa termo-ventilata a 60°c per circa quattro ore. Si ricavano così i tre involucri contenenti tutte le masse non assorbenti facenti parte dei Prodotti.

Procedura della Prova sperimentale

L'esecuzione prevede dopo raffreddamento, il peso (con approssimazione di 0,1 g) dei suddetti involucri di materiale non assorbente.

Facendo la media aritmetica di tali pesi, si ottiene il peso medio dei materiali non assorbenti.

Risultati finali

Il calcolo della capacità totale di assorbimento (con approssimazione di 1 g) del Prodotto, viene effettuato utilizzando la capacità di assorbimento specifico ottenuta nella rispettiva determinazione ed applicando la seguente formula.

At =  (Pp – Pi) × As

Dove:

At è uguale alla capacità totale di assorbimento espressa in grammi

Pp è uguale al peso medio del singolo Prodotto assorbente espresso in grammi

Pi è uguale al peso medio dei materiali non assorbenti espresso in grammi

As è uguale alla capacità specifica di assorbimento, al netto di materiale non assorbente, espressa in grammi

## Distacco degli elastici

Scopo

Il metodo è utile per la determinazione della resistenza al distacco (creep) da parte degli elastici presenti sulle sgambature dei Prodotti.

Il distacco (creep) della parte degli elastici incollati alle sgambature, causa una riduzione di funzionalità del Prodotto in uso, determinata da un aumento del rischio di perdite urinarie e/o fecali nella zona sgambata dei Prodotti.

Obiettivo

L’obiettivo di tale Prova è di individuare quali Prodotti garantiscono una contenuta riduzione di funzionalità degli elastici presenti alla sgambatura degli stessi, sia nella fase di utilizzo che in quella di stoccaggio.

Applicabilità

La seguente Prova di laboratorio è applicabile per tutti gli ausili per l’incontinenza con funzione di assorbimento aventi presenza di elastici alla sgambatura (pannoloni a mutanda) prescrivibili (mediante ricetta medica) ovvero, recanti sulla confezione il codice Nomenclatore e la Fustella Farmaceutica.

Principio

La forza di retrazione esercitata dagli elastici, posti in tensione fino alla massima estensione piana dei bordi elasticizzati, provoca il progressivo distacco degli stessi rispetto al sistema di incollaggio di questi sul film barriera esterno. Tale forza è in funzione dell'efficienza di ancoraggio dell’adesivo utilizzato e dalla sua termo-sensibilità.

Attrezzature

- Lampada a UV.

- Stufa termostatica a 40°C ± 1°C di dimensioni interne adeguate per contenere i campioni in Prova.

- Piano di Prova in legno, plexiglass o metallo di lunghezza superiore all’ausilio per incontinenza da testare, contenenti mezzi meccanici (pinze), o altro, atti a consentire di bloccare stabilmente i provini da sottoporre a Prova.

- Forbici od idoneo sistema di taglio campioni.

- Pennarello indelebile a punta fine.

- Metro millimetrato.

Campionamento dei Prodotti assorbenti

La Prova sarà eseguita su entrambi i lati elasticizzati di almeno nove Prodotti per ogni tipo/formato che si intende sottoporre a Prova sperimentale.

I Prodotti vanno prelevati da almeno 3 confezioni selezionate con il metodo della casualità.

Dalle 3 confezioni selezionate, vanno prelevati 9 Prodotti (3 Prodotti per ogni confezioni) con il metodo della casualità.

Preparazione dei campioni da sottoporre a Prova

Aprire i 9 campioni assorbenti selezionati con il versante del TNT esposto superiormente e disporli su un tavolo di lavoro sottoposto a radiazione UV in modo tale da evidenziare la presenza e i punti di incollatura. In alternativa, se l’adesivo utilizzato per incollare gli elastici non è fluorescente sotto radiazione UV, gli inizi delle incollature possono essere alternativamente evidenziati attraverso le grinze provocate dalla forza di contrazione esercitata dagli elastici sul film di polietilene a Prodotto rilassato.

Utilizzando il pennarello indelebile tracciare su entrambi i versanti (sia sul versante del film barriera di polietilene, che sul versante del velino di TNT) gli inizi delle incollature di tutti gli elastici presenti nel Prodotto. Ripetere l'operazione per entrambe le estremità degli elastici e per entrambi i lati dei campioni.

Nell'ipotesi in cui gli elastici siano incollati solo sul film barriera di polietilene, i campioni vanno posizionati con tale film superiormente e tracciati solo su questo versante.

Lunghezza incollatura elastici

Misurare, con approssimazione al mm, contemporaneamente e separatamente, le lunghezze dei tratti incollati di tutti gli elastici. Prendere nota separata per ciascun gruppo di elastici per singolo lato di ciascun Campione. Fare la media aritmetica per ogni gruppo di elastici per singolo lato di sgambatura di ciascun Campione.

Si ottengono in tale modo i valori LIE-1 dei tratti incollatura elastici per singolo lato di ogni Campione testato.

Preparazione provini

Avendo cura di non intaccare gli elastici, tagliare longitudinalmente i Prodotti in modo da ricavare, per ciascun lato di sgambatura, i provini che contengono i gruppi di elastici. Le estremità latitudinali dei provini saranno posizionate a circa 5/10 mm di distanza dai margini del gruppo stesso.

Si otterranno così 18 provini da sottoporre a Prova sperimentale.

Condizioni di Prova

La Prova sperimentale si effettua ponendo i 18 provini, opportunamente posizionati su piani di Prova, in stufa termostatizzata a 40°C ± 1°C  per 6 ore.

Evitare di tenere aperta la porta della stufa più del tempo necessario per l’introduzione dei provini.

Procedura della Prova

Disporre i provini sul piano di Prova, con il versante della barriera in polietilene esposto superiormente, bloccare sul suddetto piano le prime estremità finali escludendo dal blocco le parti terminali degli elastici che risultano non incollate. Porre in trazione i provini fino alla completa estensione degli elastici. Ciò viene evidenziato dalla totale scomparsa delle grinze causate dagli elastici sul film barriera. Bloccare anche le seconde estremità (nuovamente escludendo dal blocco le parti terminali degli elastici che risultano non incollate) mantenendo tale stato di trazione.

Porre il piano di Prova, contenente i provini, nella stufa termostatica a 40°C ± 1°C. Rimuovere dalla stufa tale piano dopo 6 ore annotando i tempi di posa approssimati al minuto.

Esaminare i campioni sotto radiazione UV (o alternativamente, evidenziare i nuovi inizi dell’incollatura rilevando le grinze provocate dagli elastici sul film di polietilene a provino rilassato) e tracciare con il pennarello indelebile i nuovi inizi delle incollature degli elastici.

Misurare, con approssimazione al mm, le nuove lunghezze dei tratti incollati degli elastici e fare la media aritmetica per ogni gruppo di elastici per ogni singolo lato di sgambatura di ciascun Campione.

Questi sono i valori LIE-2 dei tratti residui di incollatura elastici per singolo lato di ogni Campione testato.

Risultato finale

La valutazione finale è data dalla seguente formula:

LIE-1 medio- LIE-2 medio

D (% distacco elastici) = ------------------------------------------------ x 100

LIE-1 medio

Dove:

LIE-1 medio: media aritmetica dei singoli LIE-1 verificati su entrambi i lati per ciascun Campione di Prodotto

LIE-2 medio: media aritmetica dei singoli LIE-2 verificati su entrambi i lati per ciascun Campione di Prodotto

Test report

I dati, LTP, LIE-1 e LIE-2, ricavati durante l’esecuzione delle Prove sperimentali, vanno riportati su apposita tabella (All. A)

All. A

LUNGHEZZA INCOLLATURA ELASTICI & RESISTANZA AL CREEP A 40°C / 6 H

| IDENTIFICATIVO UNITA’ DI VENDITA | PRODOTTO | Lunghezza Totale Prodotto LTP | LATO “A” | LATO “B” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LIE-1 | LIE-2 | LIE-1 | LIE-2 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |

| LIE-1medio |  |
| --- | --- |
| LIE-2 medio |  |
| D = % DISTACCO ELASTICI |  |

## Superficie e grammatura del tampone assorbente

Scopo

La Prova sperimentale è utile a determinare la superficie totale e la grammatura del tampone assorbente dei Prodotti

Applicabilità

la seguente Prova di laboratorio è applicabile e si esegue a tutti gli ausili per l’incontinenza con funzione di assorbimento protettivo (Traverse Salvamaterasso) prescrivibili (mediante ricetta medica) ovvero, recanti sulla confezione il codice Nomenclatore e la Fustella Farmaceutica.

Attrezzature

- stufa termo-ventilata a 60 ± 2 °C.

- piano luminoso (> 90 x 90 cm)

- bacinella (circa 80 x 80 x 20 cm)

- metro millimetrato

- bilancia di precisione (sensibilità 0,1 g)

Condizioni di Prova

La Prova va effettuato in ambiente climatizzato a 23 ± 2 °C e 50 ± 2 % RH

Campionamento dei Prodotti

Va eseguito un campionamento di 4 confezioni per ogni singolo tipo/formato di traversa salvamaterasso che si intende sottoporre a Prova sperimentale. Tutti i Prodotti contenuti in tali 4 Confezioni, vengono fatti condizionare, aperti e distesi su un piano, per almeno 24 ore in ambiente climatizzato a 23 °C ± 2 °C e 50 ± 2 % RH.

Peso totale medio Prodotto e campionamento

Ricavare il peso medio del singolo Prodotto, pesando (con approssimazione di 0,1 g) tutti i Prodotti contenuti nelle suddette Confezioni.

Prelevare almeno 6 Prodotti (n° 2 Prodotti per ogni Confezione) con il metodo della casualità.

Misurazione della superficie totale del tampone

I 6 Prodotti selezionati vengono posti su un piano luminoso e stesi affinché la superficie totale del tampone sia completamente distesa.

In trasparenza si evidenziano la larghezza e la lunghezza del tampone se ne misurano i valori (approssimati al mm).

In tale modo si otterranno, per ciascun Prodotto oggetto di Prova, i singoli valori di larghezza e di lunghezza.

Preparazione campioni per grammatura tampone

I 6 Prodotti utilizzati per la misurazione della superficie tampone, vengono posti in una bacinella e si imbibiscono totalmente con acqua. Estratti dopo 15 min, vengono tagliati longitudinalmente per tutta la loro lunghezza nella parte centrale superiore del velino in TNT.

Si ha così il modo di svuotarli completamente della loro massa assorbente eliminando: fibre di cellulosa, granuli di superassorbente od ovatte di cellulosa eventualmente incollate al velino di TNT o al film barriera di polietilene.

Tali involucri, vengono risciacquati con acqua deionizzata e posti in stufa termo-ventilata a 60°c per circa 4 ore. Si ricavano così i 6 involucri contenenti tutte le masse inerti facenti parte dei Prodotti assorbenti che, dopo raffreddamento, vengono pesati (con approssimazione di 0,1 g) .

Facendo la media aritmetica di tali pesi, si ottiene il peso medio dei materiali non assorbenti.

Risultati finali

Il calcolo della Superficie Totale del tampone assorbente (con approssimazione al cm²) viene effettuato moltiplicando fra loro i valori medi delle larghezze e delle lunghezze dei tamponi assorbenti ricavati tramite media aritmetica di tutti i valori singoli di lunghezza e larghezza attestati.

Il valore finale è dato dalla seguente formula:

St = La x Lu

Dove:

St = Superficie Totale del tampone espressa in centimetri quadri

La = valori medi delle larghezze espressa in centimetri

Lu = valori medi delle lunghezze espressa in centimetri

Il valore finale della grammatura del tampone assorbente (con approssimazione al grammo) è data dalla seguente formula:

Pp - Pi

G = -------------  x 10.000

St

Dove:

G = grammatura del tampone assorbente espressa in grammi al metri quadri

Pp = peso medio del singolo Prodotto assorbente espresso in grammi

Pi = peso medio dei materiali non assorbenti espresso in grammi

St = superficie del tampone assorbente espressa in centimetri quadri

# DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO

Relativamente al risultato di ogni tipologia di Prova sperimentale prevista su ciascun Prodotto del Campione sono indicati in tabella 2 i punteggi tecnici applicabili.

Per ciascun intervallo di punteggio sono stati definiti:

- Intervallo minimo di valore, in corrispondenza del quale sarà attribuito un punteggio tecnico pari a zero

- Soglia superiore di valore, in corrispondenza della quale verrà attribuito il massimo punteggio tecnico applicabile per la caratteristica del Prodotto in esame

- Intervalli intermedi di valore, in corrispondenza dei quali verrà attribuito il punteggio indicato

Tabella 2: Ripartizione punteggio per le qualità prestazionali dei Prodotti

| Qualità prestazionale | Intervallo di risultati | Punteggio applicato | Punteggio massimo applicabile |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Da | A |  |  |
| pannolone a mutandina formato grande |
| VA | 2 | 2,50 | 0 | 1,008 |
|  | 2,51 | 3 | 0,112 |  |
|  | 3,01 | 3,5 | 0,224 |  |
|  | 3,51 | 4 | 0,336 |  |
|  | 4,01 | 4,5 | 0,448 |  |
|  | 4,51 | 5 | 0,5600 |  |
|  | 5,01 | 6 | 0,672 |  |
|  | 6,01 | 7 | 0,784 |  |
|  | 7,01 | 8 | 0,896 |  |
|  | > 8 | 1,008 |  |
| CL | 0,50 | 0,40 | 0 | 1,344 |
|  | 0,39 | 0,30 | 0,2688 |  |
|  | 0,29 | 0,20 | 0,5376 |  |
|  | 0,19 | 0,10 | 0,8064 |  |
|  | 0,09 | 0,03 | 1,0752 |  |
|  | < 0,03 | 1,344 |  |
| DE | 20 | 10 | 0 | 1,008 |
|  | 9,9 | 6 | 0,336 |  |
|  | 5,9 | 3 | 0,672 |  |
|  | < 3 | 1,008 |  |
| AS | 5 | 8 | 0 | 3,405 |
|  | 8,01 | 8,25 | 0,07566 |  |
|  | 8,26 | 8,50 | 0,15132 |  |
|  | 8,51 | 8,75 | 0,22698 |  |
|  | 8,76 | 9,00 | 0,30264 |  |
|  | 9,01 | 9,25 | 0,37830 |  |
|  | 9,26 | 9,50 | 0,45396 |  |
|  | 9,51 | 9,75 | 0,52962 |  |
|  | 9,76 | 10,00 | 0,60528 |  |
|  | 10,01 | 10,25 | 0,68094 |  |
|  | 10,26 | 10,50 | 0,75660 |  |
|  | 10,51 | 10,75 | 0,83226 |  |
|  | 10,76 | 11,00 | 0,90792 |  |
|  | 11,01 | 11,25 | 0,98358 |  |
|  | 11,26 | 11,50 | 1,05924 |  |
|  | 11,51 | 11,75 | 1,13490 |  |
|  | 11,76 | 12,00 | 1,21056 |  |
|  | 12,01 | 12,25 | 1,28622 |  |
|  | 12,26 | 12,50 | 1,36188 |  |
|  | 12,51 | 12,75 | 1,43754 |  |
|  | 12,76 | 13,00 | 1,51320 |  |
|  | 13,01 | 13,25 | 1,58886 |  |
|  | 13,26 | 13,50 | 1,66452 |  |
|  | 13,51 | 13,75 | 1,74018 |  |
|  | 13,76 | 14,00 | 1,81584 |  |
|  | 14,01 | 14,25 | 1,89150 |  |
|  | 14,26 | 14,50 | 1,96716 |  |
|  | 14,51 | 14,75 | 2,04282 |  |
|  | 14,76 | 15,00 | 2,11848 |  |
|  | 15,01 | 15,25 | 2,19414 |  |
|  | 15,26 | 15,50 | 2,26980 |  |
|  | 15,51 | 15,75 | 2,34546 |  |
|  | 15,76 | 16,00 | 2,42112 |  |
|  | 16,01 | 16,25 | 2,49678 |  |
|  | 16,26 | 16,50 | 2,57244 |  |
|  | 16,51 | 16,75 | 2,64810 |  |
|  | 16,76 | 17,00 | 2,72376 |  |
|  | 17,01 | 17,25 | 2,79942 |  |
|  | 17,26 | 17,50 | 2,87508 |  |
|  | 17,51 | 17,75 | 2,95074 |  |
|  | 17,76 | 18,00 | 3,02640 |  |
|  | 18,01 | 18,25 | 3,10206 |  |
|  | 18,26 | 18,50 | 3,17772 |  |
|  | 18,51 | 18,75 | 3,25338 |  |
|  | 18,76 | 19,00 | 3,32904 |  |
|  | >19 | 3,405 |  |
| AT | 800 | 850 | 0 | 5,107 |
|  | 851 | 860 | 0,0672 |  |
|  | 861 | 870 | 0,1344 |  |
|  | 871 | 880 | 0,2016 |  |
|  | 881 | 890 | 0,2688 |  |
|  | 891 | 900 | 0,336 |  |
|  | 901 | 910 | 0,4032 |  |
|  | 911 | 920 | 0,4704 |  |
|  | 921 | 930 | 0,5376 |  |
|  | 931 | 940 | 0,6048 |  |
|  | 941 | 950 | 0,672 |  |
|  | 951 | 960 | 0,7392 |  |
|  | 961 | 970 | 0,8064 |  |
|  | 971 | 980 | 0,8736 |  |
|  | 981 | 990 | 0,9408 |  |
|  | 991 | 1000 | 1,008 |  |
|  | 1001 | 1010 | 1,0752 |  |
|  | 1011 | 1020 | 1,1424 |  |
|  | 1021 | 1030 | 1,2096 |  |
|  | 1031 | 1040 | 1,2768 |  |
|  | 1041 | 1050 | 1,344 |  |
|  | 1051 | 1060 | 1,4112 |  |
|  | 1061 | 1070 | 1,4784 |  |
|  | 1071 | 1080 | 1,5456 |  |
|  | 1081 | 1090 | 1,6128 |  |
|  | 1091 | 1100 | 1,68 |  |
|  | 1101 | 1110 | 1,7472 |  |
|  | 1111 | 1120 | 1,8144 |  |
|  | 1121 | 1130 | 1,8816 |  |
|  | 1131 | 1140 | 1,9488 |  |
|  | 1141 | 1150 | 2,016 |  |
|  | 1151 | 1160 | 2,0832 |  |
|  | 1161 | 1170 | 2,1504 |  |
|  | 1171 | 1180 | 2,2176 |  |
|  | 1181 | 1190 | 2,2848 |  |
|  | 1191 | 1200 | 2,352 |  |
|  | 1201 | 1210 | 2,4192 |  |
|  | 1211 | 1220 | 2,4864 |  |
|  | 1221 | 1230 | 2,5536 |  |
|  | 1231 | 1240 | 2,6208 |  |
|  | 1241 | 1250 | 2,688 |  |
|  | 1251 | 1260 | 2,7552 |  |
|  | 1261 | 1270 | 2,8224 |  |
|  | 1271 | 1280 | 2,8896 |  |
|  | 1281 | 1290 | 2,9568 |  |
|  | 1291 | 1300 | 3,024 |  |
|  | 1301 | 1310 | 3,0912 |  |
|  | 1311 | 1320 | 3,1584 |  |
|  | 1321 | 1330 | 3,2256 |  |
|  | 1331 | 1340 | 3,2928 |  |
|  | 1341 | 1350 | 3,36 |  |
|  | 1351 | 1360 | 3,4272 |  |
|  | 1361 | 1370 | 3,4944 |  |
|  | 1371 | 1380 | 3,5616 |  |
|  | 1381 | 1390 | 3,6288 |  |
|  | 1391 | 1400 | 3,696 |  |
|  | 1401 | 1410 | 3,7632 |  |
|  | 1411 | 1420 | 3,8304 |  |
|  | 1421 | 1430 | 3,8976 |  |
|  | 1431 | 1440 | 3,9648 |  |
|  | 1441 | 1450 | 4,032 |  |
|  | 1451 | 1460 | 4,0992 |  |
|  | 1461 | 1470 | 4,1664 |  |
|  | 1471 | 1480 | 4,2336 |  |
|  | 1481 | 1490 | 4,3008 |  |
|  | 1491 | 1500 | 4,368 |  |
|  | 1501 | 1510 | 4,4352 |  |
|  | 1511 | 1520 | 4,5024 |  |
|  | 1521 | 1530 | 4,5696 |  |
|  | 1531 | 1540 | 4,6368 |  |
|  | 1541 | 1550 | 4,704 |  |
|  | 1551 | 1560 | 4,7712 |  |
|  | 1561 | 1570 | 4,8384 |  |
|  | 1571 | 1580 | 4,9056 |  |
|  | 1581 | 1590 | 4,9728 |  |
|  | 1591 | 1600 | 5,04 |  |
|  | >1600 | 5,107 |  |
| Totale punti | 11,872 |
| pannolone a mutandina formato medio |
| VA | 2 | 2,50 | 0 | 0,450 |
|  | 2,51 | 3 | 0,05 |  |
|  | 3,01 | 3,5 | 0,1 |  |
|  | 3,51 | 4 | 0,15 |  |
|  | 4,01 | 4,5 | 0,2 |  |
|  | 4,51 | 5 | 0,25 |  |
|  | 5,01 | 6 | 0,3 |  |
|  | 6,01 | 7 | 0,35 |  |
|  | 7,01 | 8 | 0,4 |  |
|  | > 8 | 0,45 |  |
| CL | 0,50 | 0,40 | 0 | 0,510 |
|  | 0,39 | 0,30 | 0,102 |  |
|  | 0,29 | 0,20 | 0,204 |  |
|  | 0,19 | 0,10 | 0,306 |  |
|  | 0,09 | 0,03 | 0,408 |  |
|  | < 0,03 | 0,51 |  |
| DE | 20 | 10 | 0 | 0,360 |
|  | 9,9 | 6 | 0,12 |  |
|  | 5,9 | 3 | 0,24 |  |
|  | < 3 | 0,36 |  |
| AS | 5 | 8 | 0 | 1,136 |
|  | 8,01 | 8,25 | 0,02524 |  |
|  | 8,26 | 8,50 | 0,05048 |  |
|  | 8,51 | 8,75 | 0,07572 |  |
|  | 8,76 | 9,00 | 0,10096 |  |
|  | 9,01 | 9,25 | 0,12620 |  |
|  | 9,26 | 9,50 | 0,15144 |  |
|  | 9,51 | 9,75 | 0,17668 |  |
|  | 9,76 | 10,00 | 0,20192 |  |
|  | 10,01 | 10,25 | 0,22716 |  |
|  | 10,26 | 10,50 | 0,25240 |  |
|  | 10,51 | 10,75 | 0,27764 |  |
|  | 10,76 | 11,00 | 0,30288 |  |
|  | 11,01 | 11,25 | 0,32812 |  |
|  | 11,26 | 11,50 | 0,35336 |  |
|  | 11,51 | 11,75 | 0,37860 |  |
|  | 11,76 | 12,00 | 0,40384 |  |
|  | 12,01 | 12,25 | 0,42908 |  |
|  | 12,26 | 12,50 | 0,45432 |  |
|  | 12,51 | 12,75 | 0,47956 |  |
|  | 12,76 | 13,00 | 0,50480 |  |
|  | 13,01 | 13,25 | 0,53004 |  |
|  | 13,26 | 13,50 | 0,55528 |  |
|  | 13,51 | 13,75 | 0,58052 |  |
|  | 13,76 | 14,00 | 0,60576 |  |
|  | 14,01 | 14,25 | 0,63100 |  |
|  | 14,26 | 14,50 | 0,65624 |  |
|  | 14,51 | 14,75 | 0,68148 |  |
|  | 14,76 | 15,00 | 0,70672 |  |
|  | 15,01 | 15,25 | 0,73196 |  |
|  | 15,26 | 15,50 | 0,75720 |  |
|  | 15,51 | 15,75 | 0,78244 |  |
|  | 15,76 | 16,00 | 0,80768 |  |
|  | 16,01 | 16,25 | 0,83292 |  |
|  | 16,26 | 16,50 | 0,85816 |  |
|  | 16,51 | 16,75 | 0,88340 |  |
|  | 16,76 | 17,00 | 0,90864 |  |
|  | 17,01 | 17,25 | 0,93388 |  |
|  | 17,26 | 17,50 | 0,95912 |  |
|  | 17,51 | 17,75 | 0,98436 |  |
|  | 17,76 | 18,00 | 1,00960 |  |
|  | 18,01 | 18,25 | 1,03484 |  |
|  | 18,26 | 18,50 | 1,06008 |  |
|  | 18,51 | 18,75 | 1,08532 |  |
|  | 18,76 | 19,00 | 1,11056 |  |
|  | >19 | 1,136 |  |
| AT | 600 | 650 | 0 | 1,704 |
|  | 651 | 660 | 0,024 |  |
|  | 661 | 670 | 0,048 |  |
|  | 671 | 680 | 0,072 |  |
|  | 681 | 690 | 0,096 |  |
|  | 691 | 700 | 0,120 |  |
|  | 701 | 710 | 0,144 |  |
|  | 711 | 720 | 0,168 |  |
|  | 721 | 730 | 0,192 |  |
|  | 731 | 740 | 0,216 |  |
|  | 741 | 750 | 0,240 |  |
|  | 751 | 760 | 0,264 |  |
|  | 761 | 770 | 0,288 |  |
|  | 771 | 780 | 0,312 |  |
|  | 781 | 790 | 0,336 |  |
|  | 791 | 800 | 0,360 |  |
|  | 801 | 810 | 0,384 |  |
|  | 811 | 820 | 0,408 |  |
|  | 821 | 830 | 0,432 |  |
|  | 831 | 840 | 0,456 |  |
|  | 841 | 850 | 0,480 |  |
|  | 851 | 860 | 0,504 |  |
|  | 861 | 870 | 0,528 |  |
|  | 871 | 880 | 0,552 |  |
|  | 881 | 890 | 0,576 |  |
|  | 891 | 900 | 0,600 |  |
|  | 901 | 910 | 0,624 |  |
|  | 911 | 920 | 0,648 |  |
|  | 921 | 930 | 0,672 |  |
|  | 931 | 940 | 0,696 |  |
|  | 941 | 950 | 0,720 |  |
|  | 951 | 960 | 0,744 |  |
|  | 961 | 970 | 0,768 |  |
|  | 971 | 980 | 0,792 |  |
|  | 981 | 990 | 0,816 |  |
|  | 991 | 1000 | 0,840 |  |
|  | 1001 | 1010 | 0,864 |  |
|  | 1011 | 1020 | 0,888 |  |
|  | 1021 | 1030 | 0,912 |  |
|  | 1031 | 1040 | 0,936 |  |
|  | 1041 | 1050 | 0,960 |  |
|  | 1051 | 1060 | 0,984 |  |
|  | 1061 | 1070 | 1,008 |  |
|  | 1071 | 1080 | 1,032 |  |
|  | 1081 | 1090 | 1,056 |  |
|  | 1091 | 1100 | 1,080 |  |
|  | 1101 | 1110 | 1,104 |  |
|  | 1111 | 1120 | 1,128 |  |
|  | 1121 | 1130 | 1,152 |  |
|  | 1131 | 1140 | 1,176 |  |
|  | 1141 | 1150 | 1,200 |  |
|  | 1151 | 1160 | 1,224 |  |
|  | 1161 | 1170 | 1,248 |  |
|  | 1171 | 1180 | 1,272 |  |
|  | 1181 | 1190 | 1,296 |  |
|  | 1191 | 1200 | 1,32 |  |
|  | 1201 | 1210 | 1,344 |  |
|  | 1211 | 1220 | 1,368 |  |
|  | 1221 | 1230 | 1,392 |  |
|  | 1231 | 1240 | 1,416 |  |
|  | 1241 | 1250 | 1,44 |  |
|  | 1251 | 1260 | 1,464 |  |
|  | 1261 | 1270 | 1,488 |  |
|  | 1271 | 1280 | 1,512 |  |
|  | 1281 | 1290 | 1,536 |  |
|  | 1291 | 1300 | 1,56 |  |
|  | 1301 | 1310 | 1,584 |  |
|  | 1311 | 1320 | 1,608 |  |
|  | 1321 | 1330 | 1,632 |  |
|  | 1331 | 1340 | 1,656 |  |
|  | 1341 | 1350 | 1,68 |  |
|  | >1350 | 1,704 |  |
| Totale | 4,160 |
| pannolone a mutandina formato piccolo |
| VA | 2 | 2,50 | 0 | 0,040 |
|  | 2,51 | 3 | 0,005 |  |
|  | 3,01 | 3,5 | 0,01 |  |
|  | 3,51 | 4 | 0,015 |  |
|  | 4,01 | 4,5 | 0,02 |  |
|  | 4,51 | 5 | 0,025 |  |
|  | 5,01 | 6 | 0,03 |  |
|  | 6,01 | 7 | 0,035 |  |
|  | >7 | 0,04 |  |
| CL | 0,50 | 0,40 | 0 | 0,050 |
|  | 0,39 | 0,30 | 0,01 |  |
|  | 0,29 | 0,20 | 0,02 |  |
|  | 0,19 | 0,10 | 0,03 |  |
|  | 0,09 | 0,03 | 0,04 |  |
|  | < 0,03 | 0,05 |  |
| DE | 20 | 10 | 0 | 0,045 |
|  | 9,9 | 6 | 0,015 |  |
|  | 5,9 | 3 | 0,03 |  |
|  | < 3 | 0,045 |  |
| AS | 5 | 8 | 0 | 0,112 |
|  | 8,01 | 8,25 | 0,00249 |  |
|  | 8,26 | 8,50 | 0,00498 |  |
|  | 8,51 | 8,75 | 0,00747 |  |
|  | 8,76 | 9,00 | 0,00996 |  |
|  | 9,01 | 9,25 | 0,01245 |  |
|  | 9,26 | 9,50 | 0,01494 |  |
|  | 9,51 | 9,75 | 0,01743 |  |
|  | 9,76 | 10,00 | 0,01992 |  |
|  | 10,01 | 10,25 | 0,02241 |  |
|  | 10,26 | 10,50 | 0,02490 |  |
|  | 10,51 | 10,75 | 0,02739 |  |
|  | 10,76 | 11,00 | 0,02988 |  |
|  | 11,01 | 11,25 | 0,03237 |  |
|  | 11,26 | 11,50 | 0,03486 |  |
|  | 11,51 | 11,75 | 0,03735 |  |
|  | 11,76 | 12,00 | 0,03984 |  |
|  | 12,01 | 12,25 | 0,04233 |  |
|  | 12,26 | 12,50 | 0,04482 |  |
|  | 12,51 | 12,75 | 0,04731 |  |
|  | 12,76 | 13,00 | 0,04980 |  |
|  | 13,01 | 13,25 | 0,05229 |  |
|  | 13,26 | 13,50 | 0,05478 |  |
|  | 13,51 | 13,75 | 0,05727 |  |
|  | 13,76 | 14,00 | 0,05976 |  |
|  | 14,01 | 14,25 | 0,06225 |  |
|  | 14,26 | 14,50 | 0,06474 |  |
|  | 14,51 | 14,75 | 0,06723 |  |
|  | 14,76 | 15,00 | 0,06972 |  |
|  | 15,01 | 15,25 | 0,07221 |  |
|  | 15,26 | 15,50 | 0,07470 |  |
|  | 15,51 | 15,75 | 0,07719 |  |
|  | 15,76 | 16,00 | 0,07968 |  |
|  | 16,01 | 16,25 | 0,08217 |  |
|  | 16,26 | 16,50 | 0,08466 |  |
|  | 16,51 | 16,75 | 0,08715 |  |
|  | 16,76 | 17,00 | 0,08964 |  |
|  | 17,01 | 17,25 | 0,09213 |  |
|  | 17,26 | 17,50 | 0,09462 |  |
|  | 17,51 | 17,75 | 0,09711 |  |
|  | 17,76 | 18,00 | 0,09960 |  |
|  | 18,01 | 18,25 | 0,10209 |  |
|  | 18,26 | 18,50 | 0,10458 |  |
|  | 18,51 | 18,75 | 0,10707 |  |
|  | 18,76 | 19,00 | 0,10956 |  |
|  | >19 | 0,112 |  |
| AT | 450 | 500 | 0 | 0,168 |
|  | 501 | 510 | 0,003 |  |
|  | 511 | 520 | 0,006 |  |
|  | 521 | 530 | 0,009 |  |
|  | 531 | 540 | 0,012 |  |
|  | 541 | 550 | 0,015 |  |
|  | 551 | 560 | 0,018 |  |
|  | 561 | 570 | 0,021 |  |
|  | 571 | 580 | 0,024 |  |
|  | 581 | 590 | 0,027 |  |
|  | 591 | 600 | 0,03 |  |
|  | 601 | 610 | 0,033 |  |
|  | 611 | 620 | 0,036 |  |
|  | 621 | 630 | 0,039 |  |
|  | 631 | 640 | 0,042 |  |
|  | 641 | 650 | 0,045 |  |
|  | 651 | 660 | 0,048 |  |
|  | 661 | 670 | 0,051 |  |
|  | 671 | 680 | 0,054 |  |
|  | 681 | 690 | 0,057 |  |
|  | 691 | 700 | 0,06 |  |
|  | 701 | 710 | 0,063 |  |
|  | 711 | 720 | 0,066 |  |
|  | 721 | 730 | 0,069 |  |
|  | 731 | 740 | 0,072 |  |
|  | 741 | 750 | 0,075 |  |
|  | 751 | 760 | 0,078 |  |
|  | 761 | 770 | 0,081 |  |
|  | 771 | 780 | 0,084 |  |
|  | 781 | 790 | 0,087 |  |
|  | 791 | 800 | 0,09 |  |
|  | 801 | 810 | 0,093 |  |
|  | 811 | 820 | 0,096 |  |
|  | 821 | 830 | 0,099 |  |
|  | 831 | 840 | 0,102 |  |
|  | 841 | 850 | 0,105 |  |
|  | 851 | 860 | 0,108 |  |
|  | 861 | 870 | 0,111 |  |
|  | 871 | 880 | 0,114 |  |
|  | 881 | 890 | 0,117 |  |
|  | 891 | 900 | 0,12 |  |
|  | 901 | 910 | 0,123 |  |
|  | 911 | 920 | 0,126 |  |
|  | 921 | 930 | 0,129 |  |
|  | 931 | 940 | 0,132 |  |
|  | 941 | 950 | 0,135 |  |
|  | 951 | 960 | 0,138 |  |
|  | 961 | 970 | 0,141 |  |
|  | 971 | 980 | 0,144 |  |
|  | 981 | 990 | 0,147 |  |
|  | 991 | 1000 | 0,15 |  |
|  | 1001 | 1010 | 0,153 |  |
|  | 1011 | 1020 | 0,156 |  |
|  | 1121 | 1030 | 0,159 |  |
|  | 1131 | 1040 | 0,162 |  |
|  | 1141 | 1050 | 0,165 |  |
|  | >1050 | 0,168 |  |
| Totale | 0,415 |
| pannolone sagomato formato grande |
| VA | 2 | 2,50 | 0 | 0,180 |
|  | 2,51 | 3 | 0,02 |  |
|  | 3,01 | 3,5 | 0,04 |  |
|  | 3,51 | 4 | 0,06 |  |
|  | 4,01 | 4,5 | 0,08 |  |
|  | 4,51 | 5 | 0,1 |  |
|  | 5,01 | 6 | 0,12 |  |
|  | 6,01 | 7 | 0,14 |  |
|  | 7,01 | 8 | 0,16 |  |
|  | > 8 | 0,18 |  |
| CL | 0,50 | 0,40 | 0 | 0,200 |
|  | 0,39 | 0,30 | 0,04 |  |
|  | 0,29 | 0,20 | 0,08 |  |
|  | 0,19 | 0,10 | 0,12 |  |
|  | 0,09 | 0,03 | 0,16 |  |
|  | < 0,03 | 0,2 |  |
| AS | 5 | 8 | 0 | 0,488 |
|  | 8,01 | 8,25 | 0,01084 |  |
|  | 8,26 | 8,50 | 0,02168 |  |
|  | 8,51 | 8,75 | 0,03252 |  |
|  | 8,76 | 9,00 | 0,04336 |  |
|  | 9,01 | 9,25 | 0,05420 |  |
|  | 9,26 | 9,50 | 0,06504 |  |
|  | 9,51 | 9,75 | 0,07588 |  |
|  | 9,76 | 10,00 | 0,08672 |  |
|  | 10,01 | 10,25 | 0,09756 |  |
|  | 10,26 | 10,50 | 0,10840 |  |
|  | 10,51 | 10,75 | 0,11924 |  |
|  | 10,76 | 11,00 | 0,13008 |  |
|  | 11,01 | 11,25 | 0,14092 |  |
|  | 11,26 | 11,50 | 0,15176 |  |
|  | 11,51 | 11,75 | 0,16260 |  |
|  | 11,76 | 12,00 | 0,17344 |  |
|  | 12,01 | 12,25 | 0,18428 |  |
|  | 12,26 | 12,50 | 0,19512 |  |
|  | 12,51 | 12,75 | 0,20596 |  |
|  | 12,76 | 13,00 | 0,21680 |  |
|  | 13,01 | 13,25 | 0,22764 |  |
|  | 13,26 | 13,50 | 0,23848 |  |
|  | 13,51 | 13,75 | 0,24932 |  |
|  | 13,76 | 14,00 | 0,26016 |  |
|  | 14,01 | 14,25 | 0,27100 |  |
|  | 14,26 | 14,50 | 0,28184 |  |
|  | 14,51 | 14,75 | 0,29268 |  |
|  | 14,76 | 15,00 | 0,30352 |  |
|  | 15,01 | 15,25 | 0,31436 |  |
|  | 15,26 | 15,50 | 0,32520 |  |
|  | 15,51 | 15,75 | 0,33604 |  |
|  | 15,76 | 16,00 | 0,34688 |  |
|  | 16,01 | 16,25 | 0,35772 |  |
|  | 16,26 | 16,50 | 0,36856 |  |
|  | 16,51 | 16,75 | 0,37940 |  |
|  | 16,76 | 17,00 | 0,39024 |  |
|  | 17,01 | 17,25 | 0,40108 |  |
|  | 17,26 | 17,50 | 0,41192 |  |
|  | 17,51 | 17,75 | 0,42276 |  |
|  | 17,76 | 18,00 | 0,43360 |  |
|  | 18,01 | 18,25 | 0,44444 |  |
|  | 18,26 | 18,50 | 0,45528 |  |
|  | 18,51 | 18,75 | 0,46612 |  |
|  | 18,76 | 19,00 | 0,47696 |  |
|  | >19 | 0,488 |  |
| AT | 650 | 700 | 0 | 0,732 |
|  | 701 | 710 | 0,012 |  |
|  | 711 | 720 | 0,024 |  |
|  | 721 | 730 | 0,036 |  |
|  | 731 | 740 | 0,048 |  |
|  | 741 | 750 | 0,06 |  |
|  | 751 | 760 | 0,072 |  |
|  | 761 | 770 | 0,084 |  |
|  | 771 | 780 | 0,096 |  |
|  | 781 | 790 | 0,108 |  |
|  | 791 | 800 | 0,12 |  |
|  | 801 | 810 | 0,132 |  |
|  | 811 | 820 | 0,144 |  |
|  | 821 | 830 | 0,156 |  |
|  | 831 | 840 | 0,168 |  |
|  | 841 | 850 | 0,18 |  |
|  | 851 | 860 | 0,192 |  |
|  | 861 | 870 | 0,204 |  |
|  | 871 | 880 | 0,216 |  |
|  | 881 | 890 | 0,228 |  |
|  | 891 | 900 | 0,24 |  |
|  | 901 | 910 | 0,252 |  |
|  | 911 | 920 | 0,264 |  |
|  | 921 | 930 | 0,276 |  |
|  | 931 | 940 | 0,288 |  |
|  | 941 | 950 | 0,3 |  |
|  | 951 | 960 | 0,312 |  |
|  | 961 | 970 | 0,324 |  |
|  | 971 | 980 | 0,336 |  |
|  | 981 | 990 | 0,348 |  |
|  | 991 | 1000 | 0,36 |  |
|  | 1001 | 1010 | 0,372 |  |
|  | 1011 | 1020 | 0,384 |  |
|  | 1021 | 1030 | 0,396 |  |
|  | 1031 | 1040 | 0,408 |  |
|  | 1041 | 1050 | 0,42 |  |
|  | 1051 | 1060 | 0,432 |  |
|  | 1061 | 1070 | 0,444 |  |
|  | 1071 | 1080 | 0,456 |  |
|  | 1081 | 1090 | 0,468 |  |
|  | 1091 | 1100 | 0,48 |  |
|  | 1101 | 1110 | 0,492 |  |
|  | 1111 | 1120 | 0,504 |  |
|  | 1121 | 1130 | 0,516 |  |
|  | 1131 | 1140 | 0,528 |  |
|  | 1141 | 1150 | 0,54 |  |
|  | 1151 | 1160 | 0,552 |  |
|  | 1161 | 1170 | 0,564 |  |
|  | 1171 | 1180 | 0,576 |  |
|  | 1181 | 1190 | 0,588 |  |
|  | 1191 | 1200 | 0,6 |  |
|  | 1201 | 1210 | 0,612 |  |
|  | 1211 | 1220 | 0,624 |  |
|  | 1221 | 1230 | 0,636 |  |
|  | 1231 | 1240 | 0,648 |  |
|  | 1241 | 1250 | 0,66 |  |
|  | 1251 | 1260 | 0,672 |  |
|  | 1261 | 1270 | 0,684 |  |
|  | 1271 | 1280 | 0,696 |  |
|  | 1281 | 1290 | 0,708 |  |
|  | 1291 | 1300 | 0,72 |  |
|  | >1300 | 0,732 |  |
| Totale | 1,600 |
| pannolone sagomato formato medio |
| VA | 2 | 2,50 | 0 | 0,104 |
|  | 2,51 | 3 | 0,013 |  |
|  | 3,01 | 3,5 | 0,026 |  |
|  | 3,51 | 4 | 0,039 |  |
|  | 4,01 | 4,5 | 0,052 |  |
|  | 4,51 | 5 | 0,065 |  |
|  | 5,01 | 6 | 0,078 |  |
|  | 6,01 | 7 | 0,091 |  |
|  | >7 | 0,104 |  |
| CL | 0,50 | 0,40 | 0 | 0,104 |
|  | 0,39 | 0,30 | 0,0208 |  |
|  | 0,29 | 0,20 | 0,0416 |  |
|  | 0,19 | 0,10 | 0,0624 |  |
|  | 0,09 | 0,03 | 0,0832 |  |
|  | < 0,03 | 0,104 |  |
| AS | 5 | 8 | 0 | 0,239 |
|  | 8,01 | 8,25 | 0,005316 |  |
|  | 8,26 | 8,50 | 0,010632 |  |
|  | 8,51 | 8,75 | 0,015948 |  |
|  | 8,76 | 9,00 | 0,021264 |  |
|  | 9,01 | 9,25 | 0,026580 |  |
|  | 9,26 | 9,50 | 0,031896 |  |
|  | 9,51 | 9,75 | 0,037212 |  |
|  | 9,76 | 10,00 | 0,042528 |  |
|  | 10,01 | 10,25 | 0,047844 |  |
|  | 10,26 | 10,50 | 0,053160 |  |
|  | 10,51 | 10,75 | 0,058476 |  |
|  | 10,76 | 11,00 | 0,063792 |  |
|  | 11,01 | 11,25 | 0,069108 |  |
|  | 11,26 | 11,50 | 0,074424 |  |
|  | 11,51 | 11,75 | 0,079740 |  |
|  | 11,76 | 12,00 | 0,085056 |  |
|  | 12,01 | 12,25 | 0,090372 |  |
|  | 12,26 | 12,50 | 0,095688 |  |
|  | 12,51 | 12,75 | 0,101004 |  |
|  | 12,76 | 13,00 | 0,106320 |  |
|  | 13,01 | 13,25 | 0,111636 |  |
|  | 13,26 | 13,50 | 0,116952 |  |
|  | 13,51 | 13,75 | 0,122268 |  |
|  | 13,76 | 14,00 | 0,127584 |  |
|  | 14,01 | 14,25 | 0,132900 |  |
|  | 14,26 | 14,50 | 0,138216 |  |
|  | 14,51 | 14,75 | 0,143532 |  |
|  | 14,76 | 15,00 | 0,148848 |  |
|  | 15,01 | 15,25 | 0,154164 |  |
|  | 15,26 | 15,50 | 0,159480 |  |
|  | 15,51 | 15,75 | 0,164796 |  |
|  | 15,76 | 16,00 | 0,170112 |  |
|  | 16,01 | 16,25 | 0,175428 |  |
|  | 16,26 | 16,50 | 0,180744 |  |
|  | 16,51 | 16,75 | 0,186060 |  |
|  | 16,76 | 17,00 | 0,191376 |  |
|  | 17,01 | 17,25 | 0,196692 |  |
|  | 17,26 | 17,50 | 0,202008 |  |
|  | 17,51 | 17,75 | 0,207324 |  |
|  | 17,76 | 18,00 | 0,212640 |  |
|  | 18,01 | 18,25 | 0,217956 |  |
|  | 18,26 | 18,50 | 0,223272 |  |
|  | 18,51 | 18,75 | 0,228588 |  |
|  | 18,76 | 19,00 | 0,233904 |  |
|  | >19 | 0,239 |  |
| AT | 550 | 600 | 0 | 0,359 |
|  | 601 | 610 | 0,0078 |  |
|  | 611 | 620 | 0,0156 |  |
|  | 621 | 630 | 0,0234 |  |
|  | 631 | 640 | 0,0312 |  |
|  | 641 | 650 | 0,039 |  |
|  | 651 | 660 | 0,0468 |  |
|  | 661 | 670 | 0,0546 |  |
|  | 671 | 680 | 0,0624 |  |
|  | 681 | 690 | 0,0702 |  |
|  | 691 | 700 | 0,078 |  |
|  | 701 | 710 | 0,0858 |  |
|  | 711 | 720 | 0,0936 |  |
|  | 721 | 730 | 0,1014 |  |
|  | 731 | 740 | 0,1092 |  |
|  | 741 | 750 | 0,117 |  |
|  | 751 | 760 | 0,1248 |  |
|  | 761 | 770 | 0,1326 |  |
|  | 771 | 780 | 0,1404 |  |
|  | 781 | 790 | 0,1482 |  |
|  | 791 | 800 | 0,156 |  |
|  | 801 | 810 | 0,1638 |  |
|  | 811 | 820 | 0,1716 |  |
|  | 821 | 830 | 0,1794 |  |
|  | 831 | 840 | 0,1872 |  |
|  | 841 | 850 | 0,195 |  |
|  | 851 | 860 | 0,2028 |  |
|  | 861 | 870 | 0,2106 |  |
|  | 871 | 880 | 0,2184 |  |
|  | 881 | 890 | 0,2262 |  |
|  | 891 | 900 | 0,234 |  |
|  | 901 | 910 | 0,2418 |  |
|  | 911 | 920 | 0,2496 |  |
|  | 921 | 930 | 0,2574 |  |
|  | 931 | 940 | 0,2652 |  |
|  | 941 | 950 | 0,273 |  |
|  | 951 | 960 | 0,2808 |  |
|  | 961 | 970 | 0,2886 |  |
|  | 971 | 980 | 0,2964 |  |
|  | 981 | 990 | 0,3042 |  |
|  | 991 | 1000 | 0,312 |  |
|  | 1001 | 1010 | 0,3198 |  |
|  | 1011 | 1020 | 0,3276 |  |
|  | 1021 | 1030 | 0,3354 |  |
|  | 1031 | 1040 | 0,3432 |  |
|  | 1041 | 1050 | 0,351 |  |
|  | >1050 | 0,359 |  |
| Totale | 0,806 |
| pannolone sagomato formato piccolo |
| VA | 2 | 2,50 | 0 | 0,056 |
|  | 2,51 | 3 | 0,007 |  |
|  | 3,01 | 3,5 | 0,014 |  |
|  | 3,51 | 4 | 0,021 |  |
|  | 4,01 | 4,5 | 0,028 |  |
|  | 4,51 | 5 | 0,035 |  |
|  | 5,01 | 6 | 0,042 |  |
|  | 6,01 | 7 | 0,049 |  |
|  | >7 | 0,056 |  |
| CL | 0,50 | 0,40 | 0 | 0,056 |
|  | 0,39 | 0,30 | 0,0112 |  |
|  | 0,29 | 0,20 | 0,0224 |  |
|  | 0,19 | 0,10 | 0,0336 |  |
|  | 0,09 | 0,03 | 0,0448 |  |
|  | < 0,03 | 0,056 |  |
| AS | 5 | 8 | 0 | 0,115 |
|  | 8,01 | 8,25 | 0,002550 |  |
|  | 8,26 | 8,50 | 0,005100 |  |
|  | 8,51 | 8,75 | 0,007650 |  |
|  | 8,76 | 9,00 | 0,010200 |  |
|  | 9,01 | 9,25 | 0,012750 |  |
|  | 9,26 | 9,50 | 0,015300 |  |
|  | 9,51 | 9,75 | 0,017850 |  |
|  | 9,76 | 10,00 | 0,020400 |  |
|  | 10,01 | 10,25 | 0,022950 |  |
|  | 10,26 | 10,50 | 0,025500 |  |
|  | 10,51 | 10,75 | 0,028050 |  |
|  | 10,76 | 11,00 | 0,030600 |  |
|  | 11,01 | 11,25 | 0,033150 |  |
|  | 11,26 | 11,50 | 0,035700 |  |
|  | 11,51 | 11,75 | 0,038250 |  |
|  | 11,76 | 12,00 | 0,040800 |  |
|  | 12,01 | 12,25 | 0,043350 |  |
|  | 12,26 | 12,50 | 0,045900 |  |
|  | 12,51 | 12,75 | 0,048450 |  |
|  | 12,76 | 13,00 | 0,051000 |  |
|  | 13,01 | 13,25 | 0,053550 |  |
|  | 13,26 | 13,50 | 0,056100 |  |
|  | 13,51 | 13,75 | 0,058650 |  |
|  | 13,76 | 14,00 | 0,061200 |  |
|  | 14,01 | 14,25 | 0,063750 |  |
|  | 14,26 | 14,50 | 0,066300 |  |
|  | 14,51 | 14,75 | 0,068850 |  |
|  | 14,76 | 15,00 | 0,071400 |  |
|  | 15,01 | 15,25 | 0,073950 |  |
|  | 15,26 | 15,50 | 0,076500 |  |
|  | 15,51 | 15,75 | 0,079050 |  |
|  | 15,76 | 16,00 | 0,081600 |  |
|  | 16,01 | 16,25 | 0,084150 |  |
|  | 16,26 | 16,50 | 0,086700 |  |
|  | 16,51 | 16,75 | 0,089250 |  |
|  | 16,76 | 17,00 | 0,091800 |  |
|  | 17,01 | 17,25 | 0,094350 |  |
|  | 17,26 | 17,50 | 0,096900 |  |
|  | 17,51 | 17,75 | 0,099450 |  |
|  | 17,76 | 18,00 | 0,102000 |  |
|  | 18,01 | 18,25 | 0,104550 |  |
|  | 18,26 | 18,50 | 0,107100 |  |
|  | 18,51 | 18,75 | 0,109650 |  |
|  | 18,76 | 19,00 | 0,112200 |  |
|  | >19 | 0,115 |  |
| AT | 500 | 550 | 0 | 0,172 |
|  | 550 | 560 | 0,0042 |  |
|  | 561 | 570 | 0,0084 |  |
|  | 571 | 580 | 0,0126 |  |
|  | 581 | 590 | 0,0168 |  |
|  | 591 | 600 | 0,021 |  |
|  | 601 | 610 | 0,0252 |  |
|  | 611 | 620 | 0,0294 |  |
|  | 621 | 630 | 0,0336 |  |
|  | 631 | 640 | 0,0378 |  |
|  | 641 | 650 | 0,042 |  |
|  | 651 | 660 | 0,0462 |  |
|  | 661 | 670 | 0,0504 |  |
|  | 671 | 680 | 0,0546 |  |
|  | 681 | 690 | 0,0588 |  |
|  | 691 | 700 | 0,063 |  |
|  | 701 | 710 | 0,0672 |  |
|  | 711 | 720 | 0,0714 |  |
|  | 721 | 730 | 0,0756 |  |
|  | 731 | 740 | 0,0798 |  |
|  | 741 | 750 | 0,084 |  |
|  | 751 | 760 | 0,0882 |  |
|  | 761 | 770 | 0,0924 |  |
|  | 771 | 780 | 0,0966 |  |
|  | 781 | 790 | 0,1008 |  |
|  | 791 | 800 | 0,105 |  |
|  | 801 | 810 | 0,1092 |  |
|  | 811 | 820 | 0,1134 |  |
|  | 821 | 830 | 0,1176 |  |
|  | 831 | 840 | 0,1218 |  |
|  | 841 | 850 | 0,126 |  |
|  | 851 | 860 | 0,1302 |  |
|  | 861 | 870 | 0,1344 |  |
|  | 871 | 880 | 0,1386 |  |
|  | 881 | 890 | 0,1428 |  |
|  | 891 | 900 | 0,147 |  |
|  | 901 | 910 | 0,1512 |  |
|  | 911 | 920 | 0,1554 |  |
|  | 921 | 930 | 0,1596 |  |
|  | 931 | 940 | 0,1638 |  |
|  | 941 | 950 | 0,168 |  |
|  | >950 | 0,172 |  |
| Totale | 0,399 |
| pannolone rettangolare formato unico |
| VA | 2 | 2,50 | 0 | 0,560 |
|  | 2,51 | 3 | 0,07 |  |
|  | 3,01 | 3,5 | 0,14 |  |
|  | 3,51 | 4 | 0,21 |  |
|  | 4,01 | 4,5 | 0,28 |  |
|  | 4,51 | 5 | 0,35 |  |
|  | 5,01 | 6 | 0,42 |  |
|  | 6,01 | 7 | 0,49 |  |
|  | >7 | 0,56 |  |
| CL | 1 | 0,50 | 0 | 0,350 |
|  | 0,49 | 0,30 | 0,07 |  |
|  | 0,29 | 0,20 | 0,14 |  |
|  | 0,19 | 0,10 | 0,21 |  |
|  | 0,09 | 0,03 | 0,28 |  |
|  | < 0,03 | 0,35 |  |
| AS | 5 | 8 | 0 | 1,008 |
|  | 8,01 | 8,25 | 0,030545 |  |
|  | 8,26 | 8,50 | 0,061090 |  |
|  | 8,51 | 8,75 | 0,091635 |  |
|  | 8,76 | 9,00 | 0,122180 |  |
|  | 9,01 | 9,25 | 0,152725 |  |
|  | 9,26 | 9,50 | 0,183270 |  |
|  | 9,51 | 9,75 | 0,213815 |  |
|  | 9,76 | 10,00 | 0,244360 |  |
|  | 10,01 | 10,25 | 0,274905 |  |
|  | 10,26 | 10,50 | 0,305450 |  |
|  | 10,51 | 10,75 | 0,335995 |  |
|  | 10,76 | 11,00 | 0,366540 |  |
|  | 11,01 | 11,25 | 0,397085 |  |
|  | 11,26 | 11,50 | 0,427630 |  |
|  | 11,51 | 11,75 | 0,458175 |  |
|  | 11,76 | 12,00 | 0,488720 |  |
|  | 12,01 | 12,25 | 0,519265 |  |
|  | 12,26 | 12,50 | 0,549810 |  |
|  | 12,51 | 12,75 | 0,580355 |  |
|  | 12,76 | 13,00 | 0,610900 |  |
|  | 13,01 | 13,25 | 0,641445 |  |
|  | 13,26 | 13,50 | 0,671990 |  |
|  | 13,51 | 13,75 | 0,702535 |  |
|  | 13,76 | 14,00 | 0,733080 |  |
|  | 14,01 | 14,25 | 0,763625 |  |
|  | 14,26 | 14,50 | 0,794170 |  |
|  | 14,51 | 14,75 | 0,824715 |  |
|  | 14,76 | 15,00 | 0,855260 |  |
|  | 15,01 | 15,25 | 0,885805 |  |
|  | 15,26 | 15,50 | 0,916350 |  |
|  | 15,51 | 15,75 | 0,946895 |  |
|  | 15,76 | 16,00 | 0,977440 |  |
|  | >16 | 1,008 |  |
| AT | 300 | 350 | 0 | 1,512 |
|  | 351 | 360 | 0,042 |  |
|  | 361 | 370 | 0,084 |  |
|  | 371 | 380 | 0,126 |  |
|  | 381 | 390 | 0,168 |  |
|  | 391 | 400 | 0,21 |  |
|  | 401 | 410 | 0,252 |  |
|  | 411 | 420 | 0,294 |  |
|  | 421 | 430 | 0,336 |  |
|  | 431 | 440 | 0,378 |  |
|  | 441 | 450 | 0,42 |  |
|  | 451 | 460 | 0,462 |  |
|  | 461 | 470 | 0,504 |  |
|  | 471 | 480 | 0,546 |  |
|  | 481 | 490 | 0,588 |  |
|  | 491 | 500 | 0,63 |  |
|  | 501 | 510 | 0,672 |  |
|  | 511 | 520 | 0,714 |  |
|  | 521 | 530 | 0,756 |  |
|  | 531 | 540 | 0,798 |  |
|  | 541 | 550 | 0,84 |  |
|  | 551 | 560 | 0,882 |  |
|  | 561 | 570 | 0,924 |  |
|  | 571 | 580 | 0,966 |  |
|  | 581 | 590 | 1,008 |  |
|  | 591 | 600 | 1,05 |  |
|  | 601 | 610 | 1,092 |  |
|  | 611 | 620 | 1,134 |  |
|  | 621 | 630 | 1,176 |  |
|  | 631 | 640 | 1,218 |  |
|  | 641 | 650 | 1,26 |  |
|  | 651 | 660 | 1,302 |  |
|  | 661 | 670 | 1,344 |  |
|  | 671 | 680 | 1,386 |  |
|  | 681 | 690 | 1,428 |  |
|  | 691 | 700 | 1,47 |  |
|  | >700 | 1,512 |  |
| Totale | 3,430 |
| Traversa salvamaterasso rimboccabile (80x180 cm) |
| ST | 3588 | 3700 | 0 | 3,300 |
|  | 3701 | 3750 | 0,15 |  |
|  | 3751 | 3800 | 0,3 |  |
|  | 3801 | 3850 | 0,45 |  |
|  | 3851 | 3900 | 0,6 |  |
|  | 3901 | 3950 | 0,75 |  |
|  | 3951 | 4000 | 0,9 |  |
|  | 4001 | 4050 | 1,05 |  |
|  | 4051 | 4100 | 1,2 |  |
|  | 4101 | 4150 | 1,35 |  |
|  | 4151 | 4200 | 1,5 |  |
|  | 4201 | 4250 | 1,65 |  |
|  | 4251 | 4300 | 1,8 |  |
|  | 4301 | 4350 | 1,95 |  |
|  | 4351 | 4400 | 2,1 |  |
|  | 4401 | 4450 | 2,25 |  |
|  | 4451 | 4500 | 2,4 |  |
|  | 4501 | 4550 | 2,55 |  |
|  | 4551 | 4600 | 2,7 |  |
|  | 4601 | 4650 | 2,85 |  |
|  | 4651 | 4700 | 3 |  |
|  | 4701 | 4750 | 3,15 |  |
|  | >4750 | 3,3 |  |
| GT | 80 | 100 | 0 | 0,700 |
|  | 101 | 110 | 0,14 |  |
|  | 111 | 120 | 0,28 |  |
|  | 121 | 130 | 0,42 |  |
|  | 131 | 150 | 0,56 |  |
|  | >150 | 0,7 |  |
| Totale | 4,000 |
| Traversa salvamaterasso non rimboccabile (60x90 cm) |
| ST | 3950 | 4100 | 0 | 3,250 |
|  | 4101 | 4150 | 0,125 |  |
|  | 4151 | 4200 | 0,25 |  |
|  | 4201 | 4250 | 0,375 |  |
|  | 4251 | 4300 | 0,5 |  |
|  | 4301 | 4350 | 0,625 |  |
|  | 4351 | 4400 | 0,75 |  |
|  | 4401 | 4450 | 0,875 |  |
|  | 4451 | 4500 | 1 |  |
|  | 4501 | 4550 | 1,125 |  |
|  | 4551 | 4600 | 1,25 |  |
|  | 4601 | 4650 | 1,375 |  |
|  | 4651 | 4700 | 1,5 |  |
|  | 4701 | 4750 | 1,625 |  |
|  | 4751 | 4800 | 1,75 |  |
|  | 4801 | 4850 | 1,875 |  |
|  | 4851 | 4900 | 2 |  |
|  | 4901 | 4950 | 2,125 |  |
|  | 4951 | 5000 | 2,25 |  |
|  | 5001 | 5050 | 2,375 |  |
|  | 5051 | 5100 | 2,5 |  |
|  | 5101 | 5150 | 2,625 |  |
|  | 5151 | 5200 | 2,75 |  |
|  | 5201 | 5250 | 2,875 |  |
|  | 5251 | 5300 | 3 |  |
|  | 5301 | 5350 | 3,125 |  |
|  | >5350 | 3,25 |  |
| GT | 80 | 100 | 0 | 0,750 |
|  | 101 | 110 | 0,15 |  |
|  | 111 | 120 | 0,3 |  |
|  | 121 | 130 | 0,45 |  |
|  | 131 | 150 | 0,6 |  |
|  | >150 | 0,75 |  |
| Totale | 4,000 |
| Traversa salvamaterasso non rimboccabile (60X40) |
| ST | 1500 | 1800 | 0 | 0,385 |
|  | 1801 | 1850 | 0,035 |  |
|  | 1851 | 1900 | 0,07 |  |
|  | 1901 | 1950 | 0,105 |  |
|  | 1951 | 2000 | 0,14 |  |
|  | 2001 | 2050 | 0,175 |  |
|  | 2051 | 2100 | 0,21 |  |
|  | 2101 | 2150 | 0,245 |  |
|  | 2151 | 2200 | 0,28 |  |
|  | 2201 | 2250 | 0,315 |  |
|  | 2251 | 2300 | 0,35 |  |
|  | >2300 | 0,385 |  |
| GT | 80 | 100 | 0 | 0,115 |
|  | 101 | 110 | 0,023 |  |
|  | 111 | 120 | 0,046 |  |
|  | 121 | 130 | 0,069 |  |
|  | 131 | 150 | 0,092 |  |
|  | >150 | 0,115 |  |
| Totale | 0,500 |
| Totale | 31,182 |

# VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

La Consip si riserva il diritto di effettuare, a campione, verifiche di conformità e corrispondenza con le caratteristiche, funzionalità e qualità prestazionali richieste.

Per la valutazione delle suddette conformità e corrispondenza è previsto che anche nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria i Prodotti potranno essere sottoposti nuovamente a verifica sperimentale.